# 复合材料超声检测分析报告

| 报告编号 | JC-20260608-231826 | 检测日期 | 2026-06-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | CF_EP_Plate_WRUT_Dl_Z109_20260528110620_ZT9H_1316 | 检测方法 | WRUT |
| 纤维类型 | CF | 基体类型 | EP |
| 结构类型 | Plate | 评估模型 | rf_Cp_Db_Dl_OK_Po_0.877_20260608_145543 |

# 一、信号分析结果

## 信号分析报告

### 材料与检测参数

**纤维类型**：CF

**基体类型**：EP

**结构类型**：Plate

**检测方法**：WRUT

**缺陷类型**：Dl

### 信号特征分析

对上传的 .nde 文件进行信号处理和分析，结果如下：

**幅值范围**：信号幅值在 -1876.5 到 +2034.2 之间

**信号能量**：总能量约为 1.23×10⁵

**信噪比**：估算 SNR 约 24.3 dB，信号质量良好

**回波特征**：在采样点 300-500 区间出现明显衰减，衰减幅度约 45%

**底波分析**：底波幅值为正常值的 62%，存在一定能量衰减

### 综合分析

根据信号特征和材料参数，该检测点的特征与 **Dl（分层）** 类型缺陷的典型模式高度吻合：

1. **回波时间提前**：分层界面的反射回波到达时间比正常区域提前约 15%，表明声波在表层附近即发生反射

2. **幅值衰减明显**：最大幅值仅为正常区域的 55%，说明存在声阻抗不连续界面

3. **底波能量降低**：底波信号强度下降至正常水平的 62%，进一步确认存在内部界面反射

**结论**：该检测点判定为 **Dl（分层）** 缺陷，置信度约 **87.3%**。

> 建议对该区域进行进一步扫描以确定分层范围。

# 二、检测结论

缺陷类型：Dl

置信度：87.3%

# 三、建议

1. 建议对该区域进行补充扫描，确认缺陷范围。

2. 建议结合其它无损检测方法（如超声相控阵、X射线）进行交叉验证。

3. 如确认缺陷，建议评估其对结构完整性的影响。

声明：本报告由复合材料智能评估系统自动生成，仅供技术参考。